FUSE

PROGRAMME 2

| SEGMENT | RATE (C/HR) | TEMPERATURE (C) | HOLD (MINUTES) | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 204 | 538 | 0:00 |  |
| 2 | 316 | 804 | 20 |  |
| 3 | 0000 FULL | 516 | 1:00 |  |
| 4 | 66 | 371 | 0:00 |  |
| 5 | 0000 FULL (cool to room temp) | 25 | 0:00 |  |
| 6 | 155 | 704 | 20 |  |
| 7 | FULL | 516 | 1.30 |  |
| 8 | 26 | 371 | 0:00 |  |

SLUMP

PROGRAMME 3

| SEGMENT | RATE (C/HR) | TEMPERATURE (C) | HOLD (MINUTES) | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 155 | 704 | 20 |  |
| 2 | 0000 FULL | 516 | 1.30 |  |
| 3 | 26 | 371 | 0:00 |  |
| 4 | 0000 FULL (cool to room temp) | 25 | 0:00 |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |